## Slide 1: Química de cristales
Notes: 1

## Slide 2: Soluciones Sólidas en Minerales
Cuando los sitios atómicos son ocupados en proporciones variables por dos o mas iones diferentes
Dependiente de:
Tamaño iónico similar (difieren en menos de 15%)
Deben tener neutralidad electrostática
Los sitios atómicos son fáciles de llenar a altas temperaturas … PERO al bajar la temperatura puede darse la exolusión

## Slide 3: Tipos de Soluciones Sólidas
1) Solución sólida por sustitución
Simple sustitución catiónica o aniónica
e.g. Olivino (Mg,Fe)2SiO4; Esfalerita (Fe,Zn)S
Sustitución Acoplada
e.g. Plagioclasa (Ca,Na)Al(1-2)Si(3-2)O8
(Ca2+ + Al3+ = Na+ + Si4+)
la neutralidad es preservada

## Slide 4: Tipos de Soluciones Sólidas
2) Solución Sólida Intersticial
Ocurrencia de iones y moléculas dentro de grandes cavidades en minerales (es decir, Berilo, Zeolita)

## Slide 5: Calculo de formula mineral
Los análisis químicos normalmente se reportan en porcentajes (% en peso) de elementos mayores u óxidos de elementos mayores
Para calcular la formula mineral se requiere de la transformación de porcentajes en peso a porcentajes atómicos o porcentajes molares

## Slide 6: Óxidos de Cationes importantes
(con la valencia del catión en paréntesis)
SiO2 TiO2 (4+)
Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 (3+)
MgO MnO FeO CaO (2+)
Na2O K2O H2O (1+)
SiO2 = silica CaO = limo Al2O3 = alúmina MgO = magnesia Fe2O3 = oxido férrico MnO = oxido manganoso FeO = oxido ferroso MnO2 = oxido mangánico K2O = potasa P2O5 = fosfato Na2O = soda TiO2 = titania

## Slide 7: Óxidos de cationes importantes
Oxido | Peso molecular | Factor oxigeno | Oxido | Peso molecular | Factor oxigeno | Oxido | Peso molecular | Factor oxigeno
Al2O3 | 50.98 | 1.5 | BaO | 153.34 | 1 | CaO | 56.08 | 1
Ce2O3 | 164.12 | 1.5 | Cr2O3 | 76.00 | 0.5 | Cs2O | 140.91 | 0.5
EuO | 167.96 | 1 | Fe2O3 | 79.85 | 1.5 | FeO | 71.85 | 1
Gd2O3 | 181.25 | 1.5 | HfO2 | 210.49 | 2 | K2O | 47.10 | 0.5
La2O3 | 162.90 | 1.5 | Li2O | 14.94 | 0.5 | MgO | 40.30 | 1
Mn2O3 | 78.94 | 1.5 | MnO | 70.94 | 1 | Na2O | 30.99 | 0.5
Nb2O5 | 132.90 | 0.4 | Nd2O3 | 168.24 | 1.5 | NiO | 74.71 | 1
P2O5 | 70.97 | 0.4 | PbO | 223.20 | 1 | Pr2O3 | 164.91 | 1.5
Rb2O | 93.47 | 0.5 | SiO2 | 60.08 | 2 | Sm2O3 | 174.40 | 1.5
SrO | 103.62 | 1 | Ta2O5 | 220.95 | 0.4 | TiO2 | 79.90 | 2
UO2 | 270.03 | 2 | V2O3 | 74.94 | 1.5 | V2O5 | 90.94 | 0.4
Y2O3 | 112.91 | 1.5 | ZrO2 | 123.22 | 2 |  |  | 

## Slide 8: Numero de oxígenos o cationes para normalización
Notes: 8

## Slide 11: Problema 1 Calcular la formula del mineral con los siguientes % de peso
Oxido % Peso P.F.G Moles Moles Moles
Oxido Oxido Catión Anion (O)
SiO2 59.85 60.086 0.9960 0.9960 1.9920
MgO 40.15 40.312 0.9960 0.9960 0.9960
100.00 2.9980≈3
Cocientes molares Mg : Si : O = 1 : 1 : 3
La Formula es: MgSiO3
2x(MgSiO3) = Mg2Si2O6 ortopiroxeno Enstatita (En)

## Slide 12
 | A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Olivino | % en Peso | Peso molecular | Proporción molecular | Prop. Atómica de Cationes | Prop. Atómica de oxígenos | Cationes por 4 oxígenos | Lugar cristalográfico
2 | SiO2 | 34.96 | 60.09 | 0.5817 | 0.5817 | 1.1634 | 0.9888 | Z≈1
3 | FeO | 36.77 | 71.85 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.8685 | X
4 | MgO | 27.04 | 40.31 | 0.6708 | 0.6708 | 0.6708 | 1.1403 | X
5 | MnO | 0.52 | 70.94 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0124 | X
6 | Total | 99.29 |  | =B/C | D * No. Cat Form | Σ=2.3524 | G=1.7*E | X2ZO4
CÁLCULO DE LA FORMULA DE UN ORTOSILICATO
A PARTIR DE SU ANALISIS QUÍMICO (porcentajes de óxidos)
Utilizando la formula general de los olivinos X2ZO4, ubicamos a los elementos
presentes en sus proporciones por cada oxigeno (Mg,Mn,Fe)2SiO4 de esta
forma la formula del mineral es:
(Mg1.14, Mn0.0124, Fe0.86)2Si1O4
G=1.7*E
Notes: 12

## Slide 13: Problema 3: Soluciones Sólidas de %’s en peso a formula
Feldespato alcalino puede existir en cualquier composición entre NaAlSi3O8 y KAlSi3O8 (Albita, Sanidino, Ortoclasa, Microclina)
La formula tiene 8 oxígenos:
(Na,K)AlSi3O8
Los álcalis pueden substituir en cualquier proporción, pero el álcalis total a Al es 1 a 1.

## Slide 14: Problema 3 (cont’) Soluciones Sólidas de %’s en peso a Formula
Oxido % P.F.G. Moles Moles Moles Cation X O
Peso Oxido Oxido Catión Anión (O)
SiO2 68.20 60.086 1.1350 1.1350 2.2701 2.993≈3
Al2O3 19.29 101.963 0.1892 0.3784 0.5676 0.999≈1
Na2O 10.20 61.979 0.1646 0.3291 0.1646 0.869≈0.87
K2O 2.32 94.204 0.0246 0.0493 0.0246 0.138
100.00 3.0269
Unidades : %’s peso [g/FU] / P.F.G. [g/mol]  moles\FU
3.0269 oxígenos es erróneo para este mineral, debería tener 8 oxígenos.
Para corregir este error se crea un factor de corrección, el cual se obtiene dividiendo los 8 oxígenos entre el total de moles de anión (oxígenos)
(8.000/3.0269 )=2.6429
Se multiplican las moles te catión por el factor de corrección (2.6429) para obtener los cationes por cada oxigeno en la formula
Proporción molar Na 0.87, K 0.13, Al 1.000, Si ~3.0,
calculada como cationes por cada 8 oxígenos
Observar, ahora Na + K = 1.00, como se requiere
Na0.87K0.13AlSi3O8
F.N.=2.6429

## Slide 15: Problema 2 De Formula a % de pesos
La formula de Cianita es Al2SiO5
Calcular los % en peso de los óxidos:
Al2SiO5=Al2O3+SiO2
– SiO2
– Al2O3

## Slide 16: Cianita: Al2SiO5
Oxido Moles % Mol Gramos %’s peso
PFG Oxido Oxido
• SiO2 1 60.086 60.086 (60/162)*100 37.08
• Al2O3 1 101.963 101.963 (102/162)*100 62.92
• Peso formula 162.049 100.00%

## Slide 17: Cianita: Al2SiO5
Porcentaje en peso (%)
Cianita
Cianita
Porcentaje molecular (%)

## Slide 18: Varias Soluciones Solidas
Feldespato-alcalino
NaAlSi3O8 - KAlSi3O8
Ortopiroxenos:
MgSiO3- FeSiO3 Enstatita(En)-Ferrosilita(Fs)
MgCaSi2O6-FeCaSi2O6 Diopsida-Hedenbergita
Olivinos:
Mg2SiO4- Fe2SiO4 Forsterita-Fayalita
Granates:
Mg3Al2Si3O12- Fe3Al2Si3O12 Piropo-Almandino
Mg2Si2O6- Fe2Si2O6

## Slide 19: Problema 4: Ortopiroxenos Solución sólida Calcular %’s en peso de Óxidos a partir de Formula
Dada la formula En70Fs30 de un ortopiroxeno, calcular los %’s de óxidos.
En = Enstatita = Mg2Si2O6
Fs = Ferrosilita = Fe2Si2O6
La Formula es (Mg0.7Fe0.3)2Si2O6 = (Mg1.4Fe0.6)Si2O6
(Mg1.4Fe0.6)Si2O6

## Slide 20: Problema 4, continuacion %’s en peso de Óxidos a partir de Formula volviendo a la formula (Mg1.4Fe0.6)Si2O6
Oxido Moles P.F.G Gramos % en peso
PFU Oxido Oxido
SiO2 2 60.086 120.172 54.69
MgO 1.4 40.312 56.437 25.69
FeO 0.6 71.846 43.108 19.62
Peso Formula 219.717 100.00%
(Mg1.4Fe0.6)Si2O6

## Slide 21: Problema 5 %’s en peso de Óxidos a partir de Formula
Considerar una solución sólida de Piroxeno de 40% Jadeita (NaAl)Si2O6 y 60% Aegirina (NaFe)Si2O6.
Calcular los %’s en peso de los óxidos
La Formula es Na1(Al0.4Fe0.6)Si2O6

## Slide 22: Problema 5 continuación La unidad Formula es Na1(Al0.4Fe0.6)1Si2O6 Calcular los %’s en peso de Oxidos
Oxido Moles P.F.G. Gramos %’s peso
PFU Oxide Oxido
SiO2 2.0 60.086 120.172 54.71
Al2O3 0.2 101.963 20.393 9.29
Fe2O3 0.3 159.692 47.908 21.83
Na2O 0.5 61.980 30.990 14.12
Peso Formula 219.463 100.00
Ejemplo: 2x 60.086 = 120.172
120.172/219.463 = .5471 x 100 = 54.71% SiO2
Ejemplo: 0.4 moles Al dadas como Al2O3 es 0.2 moles/por unidad de formula
0.2x101.963 = 20.393; 20.393/219.463 = .0929 x 100 = 9.29%
Na(Al0.4Fe0.6)Si2O6

## Slide 23: Algunas sustituciones de soluciones sólidas acopladas
Feldespato Plagioclasa CaAl2Si2O8 - NaAlSi3O8
Jadeita - Diopsida NaAlSi2O6 - CaMgSi2O6

## Slide 24: Problema 7 Dados los Análisis calcular los %’s Molares Jadeita es NaAlSi2O6 y Diopsida is CaMgSi2O6
Oxido % P.F.G. Moles Moles Moles Prop. Cationes
Peso Oxido Oxido Cation Oxigeno 06
SiO2 56.64 60.086 0.9426 0.9426 1.8852 2.00
Na2O 4.38 61.99 0.0707 0.1414 0.0707 0.30
Al2O3 7.21 101.963 0.0707 0.1414 0.2121 0.30
MgO 13.30 40.312 0.3299 0.3299 0.3299 0.7
CaO 18.46 55.96 0.3299 0.3299 0.3299 0.7
2.8278
Pero los piroxenos tienen 6 moles oxígenos/mol, no 2.8278. Multiplicar entonces las moles de catión por el factor de corrección (6/2.8278)=2.1217
Como siempre, Moles de Oxigeno= %’s peso dividido por peso molecular
Na=0.3 , Al=0.3, Ca=0.7 Mg=0.7, Si2O6 = 30% Jadeita - 70% Diópsida

## Slide 25: Problema 6 Sustitución acoplada
Dado 40% Anortita y 60% Albita
Calcular los %’s en peso de los oxidos
  Primero escribir las formulas
  Anortita es CaAl2Si2O8
  Albita es NaAlSi3O8
  An40-Ab60 es Ca0.4Na0.6Al1.4Si2.6O8
Notar que el silicio es (0.4 x 2 Silicio en Anortita) + (0.6 x 3 Silicio en Albita) = 2.6
Recordar que la sumatoria de Al+Si=4
Silicio es 2.6, entonces Al=4-2.26=1.4

## Slide 26: Problema 6 Sustitución acoplada
An40-Ab60 es Ca=0.4 Na=0.6 Al=1.4 Si=2.6 O=8
Notar que Al 1.4 moles/PFU reportado como Al2O3 es 0.7 PFU
Y Na 0.6 moles/PFU reportado como Na2O es 0.3 PFU
A | B | C | D | E
Formula de Oxido | Moles de oxido | P.F.G. de oxido | Gramos de oxido | % en peso de oxido
SiO2 | 2.6 | 60.086 | 156.22 | 58.17
Al2O3 | 0.7 | 101.963 | 71.37 | 26.58
CaO | 0.4 | 55.96 | 22.38 | 8.33
Na2O | 0.3 | 61.98 | 18.59 | 6.92
 |  |  | 268.58 | 100.00
B*C
D/268.58

## Slide 27: Análisis de feldespato
Oxido | % Molar | # cationes | # aniones | % peso oxido | Moles de |  | Moles de | Moles de | Moles de
 | de oxido | en oxido | en oxido | en mineral | Oxido |  | Catión | Oxigeno | Catión
 |  |  |  |  |  |  |  |  | por 8 Ox.
 |  |  |  |  |  | Catión |  | Anión | 
SiO2 | 60.08 | 1 | 2 | 65.9 | 1.097 | Si4+ | 1.097 | 2.194 | 2.937
Al2O3 | 100.16 | 2 | 3 | 19.45 | 0.194 | Al3+ | 0.388 | 0.583 | 1.04
Fe2O3 | 159.68 | 2 | 3 | 1.03 | 0.006 | Fe3+ | 0.013 | 0.019 | 0.035
CaO | 56.08 | 1 | 1 | 0.61 | 0.011 | Ca2+ | 0.011 | 0.011 | 0.029
Na2O | 61.96 | 2 | 1 | 7.12 | 0.115 | Na+ | 0.23 | 0.115 | 0.615
K2O | 94.2 | 2 | 1 | 6.2 | 0.066 | K+ | 0.132 | 0.066 | 0.353
total |  |  |  | 100.31 |  |  |  | 2.987 | 5.009
Finalmente podemos escribir la formula como:
Notes: 27

## Slide 28: Análisis de feldespato
Oxido | % Molar | # cationes | # aniones | % peso oxido | Moles de | Cation | Moles de | Moles de | Moles de
 | de oxido | en oxido | en oxido | en mineral | Oxido |  | Cation | Oxigeno | Catión
 |  |  |  |  |  |  |  |  | por 8 Ox.
 |  |  |  |  |  | Catión |  | Anión | 
SiO2 | 60.08 | 1 | 2 | 65.9 | 1.097 | Si4+ | 1.097 | 2.194 | 2.937
Al2O3 | 100.16 | 2 | 3 | 19.45 | 0.194 | Al3+ | 0.388 | 0.583 | 1.04
Fe2O3 | 159.68 | 2 | 3 | 1.03 | 0.006 | Fe3+ | 0.013 | 0.019 | 0.035
CaO | 56.08 | 1 | 1 | 0.61 | 0.011 | Ca2+ | 0.011 | 0.011 | 0.029
Na2O | 61.96 | 2 | 1 | 7.12 | 0.115 | Na+ | 0.23 | 0.115 | 0.615
K2O | 94.2 | 2 | 1 | 6.2 | 0.066 | K+ | 0.132 | 0.066 | 0.353
total |  |  |  | 100.31 |  |  |  | 2.987 | 5.009
Finalmente podemos expresar formula así:
Para saber la proporción de feldespato, tenemos que normalizar el primer termino a100 o a 1.
0.03+0.62+0.35=1 o en su defecto =100.
Ab62Or35An3
Notes: 28

## Slide 29
Cálculo de la formula estructural de una plagioclasa (Na,K)1-xCaxAl1+xSi3-xO8 [albita (x=0), anortita (x=1)].
El cálculo de la fórmula estructural puede basarse en 8 oxígenos o en 5 cationes

## Slide 30
Ejemplo detallado del cálculo de la formula estructural de un mineral sin agua y sin ion férrico en plagioclasa (Na,K)(1−x)CaxAI(1+x)Si(3−x)O8.
% Peso |  | Peso molecular |  | # de cationes (5) | # de oxígenos (8) |  | En base de 5 cationes | En base de 8 oxígenos |  | 
SiO2 | 59.43 | 60.09 | 60.09 | 0.98902 | 1.97803 | Si | 2.678 | 2.665 |  | 
TiO2 | 0.03 | 79.90 | 79.90 | 0.00038 | 0.00075 | Ti |  |  |  | 
Al2O3 | 25.17 | 101.94 | 50.97 | 0.49382 | 0.74073 | AI | 1.337 | 1.33 |  | 
Cr2O3 | 0 | 152.02 | 76.01 | 0 | 0 | Cr |  |  |  | 
Fe2O3 | 0 | 159.70 | 79.85 | 0 | 0 | Fe3+ |  |  |  | 
FeO | 0.02 | 71.85 | 71.85 | 0.00028 | 0.00028 | Fe2+ |  |  |  | 
MnO | 0.03 | 70.94 | 70.94 | 0.00042 | 0.00042 | Mn |  |  |  | 
MgO | 0 | 40.32 | 40.32 | 0 |  | Mg |  |  |  | 
CaO | 7.47 | 56.08 | 56.08 | 0.13320 | 0.13320 | Ca=X | 0.360 | 0.36 | % An | 36.7
Na2O | 6.93 | 61.09 | 30.55 | 0.22688 | 0.11344 | Na | 0.614 | 0.61 | % Ab | 62.6
K2O | 0.12 | 94.20 | 47.10 | 0.00255 | 0.00127 | K | 0.006 | 0.03 | % FK | 0.7
BaO | 0 | 153.36 | 153.36 | 0 | 0 | Ba |  |  |  | 
F | 0 | 19.00 | 1.00 | 0 | 0 | F |  |  |  | 
CI | 0 | 35.46 | 35.46 | 0 | 0 | CI |  |  |  | 
H2O | 0 | 18.02 | 9.01 | 0 | 0 | OH |  |  |  | 
total | 99.20 |  |  | 1.84654 | 2.96813 | O | 8.04 | 8 |  | 
 |  |  |  |  |  | # de cationes | 5.00 | 4.97 |  | 
 |  |  | factor |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2.70776 | 2.69530 |  |  |  |  | 
2.6953*# cationes
2.70776*# cationes
(Na,K)1-xCaxAl1+xSi3-xO8
A B C D E F

## Slide 31
CaO | 7.47 | 56.08 | 56.08 | 0.13320 | 0.13320 | Ca=X | 0.36 | 0.36 | % An | 36.7
Na2O | 6.93 | 61.09 | 30.55 | 0.22688 | 0.11344 | Na | 0.61 | 0.61 | % Ab | 62.6
K2O | 0.12 | 94.20 | 47.10 | 0.00255 | 0.00127 | K | 0.03 | 0.03 | % FK | 0.7
(Na,K)1-xCaxAl1+xSi3-xO8 [albita (x=0), anortita (x=1)]
(Na,K)1-0.36Ca0.36Al1+0.36Si3-0.36O8
(Na,K)0.64Ca0.36Al1.36Si2.64O8